PCB Specifications  IP18, IP6, MA16

IP18 :		248 x 246 mm

IP6 :		84 x 246 mm

MA16 :	160 x 110 mm

Class 5 (Min isolation 6 mils)

4 layers

FR4 Tg 130

Thickness 1,6 mm

2 Solder Masks

Finishing SN HAL or NI AU

Stacking :

Top Layer :  Copper 35u

Dielectric Material  500u

Inner 1 : Copper 35u

Dielectric Material  500u

Inner 2 : Copper 35u

Dielectric Material  500u

Bottom Layer :  Copper 35u